### COLA VINIL PVC FLEXÍVEL

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Usado para colar lonas e outros substratos em geral

# COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resinas sintéticas e solventes orgânicos.

# CARACTERÍSTICAS GERAIS

Possui excelente resistência a intempéries, água e óleos.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

| DETERMINAÇÕES | VALOR MÉDIO |
| --- | --- |
| Peso especifico 20/4 °C | 0.87 – 0.876 |
| Sólidos | 20 % |
| Aparência | Brilhante |
| Cor (Pt–Co) | Transparente |
| Secagem | 20 – 30 minutos |

MODO DE USAR

A superfície a ser aplicada deve estar devidamente desengraxada, seca e livre de sujidades.

A aplicação pode ser feita com pincel ou espátula, aplicando-se no mínimo 3 a 5 mm sobre o substrato  nas duas faces a serem coladas. Pode se esperar até 7 minutos para juntar as partes ou  juntar as partes com a cola ainda úmida. Caso ultrapasse os 7 minutos após a aplicação da cola e as partes não foram juntadas, há necessidade de ativar a cola com um soprador térmico.

EMBALAGENS

Disponível em embalagens de 175 gramas, 900ml e galão de 3,6 litros.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura   ambiente (20 °C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais. Validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Seu manuseio requer cuidados especiais que se aplicam a todos os produtos petroquímicos.

Este produto deve ser mantido longe de fontes de ignição, chamas e faíscas.

Deve-se evitar a inalação de seus vapores e um contato prolongado com a pele.

Obs: Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. As recomendações e sugestões que fazemos quanto ao uso de nossos produtos se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores e devem ser consideradas apenas como uma orientação geral.

SULCOLOR IND. DE TINTAS E SOLV. LTDA

Rua Giácomo Geremia, 1326 –  Bairro De Lazzer –  Caxias Do Sul – RS

Cep: 95054-670	Tel/Fax: (54) 3238-2935	e-mail: sulcolor@sulcolor.com